TUXLON D型可拔白活性染料

TUXLON D型是我司推出的适用于拔白印花底色和被防印印花系列活性染料，其具有如下显著特点：

· 优异的可拔白性，容易洗除而不沾污白地

· 易于呈现渐层和细条等拔白效果

· 色泽鲜艳，色谱齐全，可以满足不同颜色的需求

· 适用于浸染，连续染色，冷轧堆染色工艺

· 具有优良的相容性

· 也可用于防染印花工艺
产品及可拔性评级

	TUXLON
	棉
	粘胶

	
	中性
	碱性
	中性
	碱性

	
	1/25
	1/1
	1/25
	1/1
	1/25
	1/1
	1/25
	1/1

	YELLOW D-4G
	4-5
	4
	4-5
	4-5
	4-5
	4
	4-5
	4-5

	YELLOW D-3R
	4-5
	4-5
	4-5
	4
	4-5
	4-5
	4-5
	4

	ORANGE D-R
	4-5
	4-5
	4-5
	4
	4-5
	4-5
	4-5
	4

	RED D-3B
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5
	4-5

	BLUE D-2B
	4
	3-4
	4-5
	4
	4
	3-4
	4-5
	4

	NAVY D-B
	4-5
	4
	4-5
	3-4
	4-5
	4
	4-5
	3-4

	NAVY D-G
	4-5
	4-5
	4-5
	4
	4-5
	4-5
	4-5
	4

	BLACK D-GSP
	4-5
	4-5
	4-5
	4
	4-5
	4-5
	4-5
	4

	BLACK D-GNX
	4-5
	4
	4-5
	4
	4-5
	4
	4-5
	4


TUXLON D型染料适用于一般染色工艺，包括
1. 浸染，60℃染、固色      2.连续染色        3.冷轧堆

 一般拔白工艺

· 工艺流程及条件

织物地色染色    印拔染浆    烘干    汽蒸    水洗   皂洗   水洗   烘干

汽蒸温度：102±2℃      时间：8-10分钟

· 拔白浆配方：

	
	中性拔白浆/g
	碱性拔白浆/g

	糊剂
	X
	X

	还原剂（雕白粉）
	200-250
	200-250

	小苏打
	\
	10-30

	尿素
	15-25
	15-25

	水
	Y
	Y

	TOTAL
	1000
	1000


注意事项

· 织物印花后要充分烘干。

· 皂洗前浮色充分去除，必要时可以进行二次水洗，防止沾色。

· 注意糊剂的耐碱性和易洗涤性。

· 汽蒸时注意汽蒸条件（如湿度、内外压差等），以达到理想的拔印效果。

· 注意尿素对渗化的影响。

· 根据织物、设备等因素对工艺进行变动，变得之前要经过试验，确定印制效果后再进行生产。
