
TUXLON 活性染料介绍—浸染（中温60℃）
[image: image1.emf]TULACTIV F型常规三元色上染曲线

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 35 40 50 60 90 120

染色时间/分钟

吸/固率

藏青FB染色曲线 藏青FB固色曲线 黄F3R染色曲线

黄F3R固色曲线 红F3B染色曲线 红F3B固色曲线


1. 常规三原色组合：　　　
黄F3R150%
红F3B150%
藏青FB／藏青F2G
此组合均为异双官能团活性染料，其主要有如下特点：

A. 经典三原色组合，染色时的S、E、R、F值较接近，因而在常规染色深度，即使染咖啡、墨绿等敏感色时匀染性和重现性也优秀。
B. 丝光牢度好，解决了大部分藏青不耐强碱的问题，满足了纱线双丝光和色织布丝光的要求。
C. 较好的耐氯水/盐素牢度。
D. 较好的中深色日晒牢度。
E. 优秀藏青的引入，其中FB为红光藏青；F2G为绿光藏青，得色深，提升好。
附:部分活性染料的S、E、R、F值表

	
	S
	E
	F
	R

	黄F3R150%
	69
	94
	80
	53

	红F3B150%
	58
	92
	81
	49

	藏青FB
	74
	93
	83
	68

	藏青F2G
	72
	93
	82
	70

	蓝194
	86
	98
	87
	72

	黑5
	33
	76
	69
	67


目前，国内染厂在中温三原色组合中较常使用的是藏青为5号黑（黑KN-B等）或194号蓝（蓝M-2GE，B2GLN等）。众所周知的是5号黑作为双乙烯砜活性基染料，对染色条件极为敏感，加碱前直接性低，上色少；加碱后直接性迅速上升并且快速在纤维上固色，这对染色的匀染性和重现性均有较大的破坏。预加碱或线性加碱工艺对其稍有改善，但仍然较难控制。而194号蓝与红黄相比，直接性又太高，不利于同步上色，移染性差，也不利于匀染。
注: 藏青FB/F2G用于染浅色时，在匀染性和重现性有优势，但其日晒牢度并不是很好，如定单有日晒牢度的要求需要注意。
2. 高耐晒牢度三原色组合:　　　
黄F3R150%
红F6BL
蓝FBR
对于较低的染色深度而又有高日晒牢度要求的订单，我们推荐使用此组合。它不仅日晒牢度优秀，而且匀染性、重现性也好。其中红F6BL相对得色深，氯浸牢度好。
3. 黑FGNX，具有如下特点：
A 绿光黑；

B得色更深，提升更好。
C更好的湿牢度；

D优秀的耐强碱性能（丝光牢度）；

E氯浸牢度好。

4. 辅助色谱:

嫩黄F4G,   同大部分厂家的4GL不同，前者是双活性基团（C.I.186），而后者是乙烯砜型染料(C.I.160)。前者日晒牢度比后者好。
橙F2R,  色泽非常鲜艳,匀染性好.
附：常规活性染料的上染曲线（染色深度1% ，浴比1:20）

[image: image2.emf]活性红3BS,黄3RS,黑B,藏青RGB的上染曲线

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 35 40 50 60 90 120

染色时间/分钟

吸/固色率

黄3RS染色曲线 黄3RS固色曲线 红3BS染色曲线 红3BS固色曲线

藏青RGB染色曲线 藏青RGB固色曲线 黑B染色曲线 黑B固色曲线
































































