
TUXLON P型活性染料介绍—印花

TUXLON P型为专用于印花的一氯均三嗪官能团类活性染料，其有以下特点：
1. 色谱齐全，均为单体结构。

2. 溶解度高，易溶性好，杂质少。

3. 染液的储存稳定性好。
4. 配制好的色浆稳定好，碱性色浆可以存放4-5天。

5. 烘干稳定性佳，避免产生边中色差。

6. 对尿素、碱剂等用量的变化稳定性佳。

7. 蒸化稳定性好，对汽蒸过程的温度、湿度、压力、时间等条件敏感性小。
8. 直接性低，未固色染料的易洗涤性好，白底沾色牢度好。

9. 适用于连续轧焙工艺染色。

10. 环保产品。
现提供以下15只产品：
	产品
	特性概述

	黄P4G
	提升好，日晒湿摩牢度好

	黄PR
	色光纯正的金黄，水洗牢度好

	橙P2R
	鲜艳的橙色，水洗牢度好

	红P4BN
	色光鲜艳的中红色，各项参数好，应用范围广

	红P8B
	偏蓝光的红色

	紫P3R
	得色深，日晒、白布沾色牢度好

	蓝P5R
	艳蓝色，即可做深藏青，又可配浅蓝色，对尿素等助剂敏感性小

	蓝P3R
	鲜艳的红光蓝

	蓝PGR
	蓝PBR，艳蓝色，水洗日晒牢度好

	翠兰PGR
	提升高，牢度好，在印花各环节性能稳定

	棕PN2R
	黄光棕色，性能优，拼咖啡、卡其及灰色的首选，特色品种

	棕P5BR
	红光棕色，性能优，拼咖啡、卡其及灰色的首选，特色品种

	藏青PR
	提升好，得色深，在印花各环节性能稳定

	黑PN
	主要用做灰色或藏青色，溶解度和牢度好，对工艺条件的稳定性佳

	黑GSP
	纯正蓝光的深黑色，牢度好，解决了部分黑色水洗泛红光的现象


印花中无明确的三原色搭配问题，各工厂可根据实际情况和喜好选出自己擅长的组合。 使用红P4BN时，日晒牢度一般，可选用棕PN2R或棕P5BR拼蓝PGR、黄PR从而提高浅红、咖啡色系的日晒牢度。
另外，目前自动配浆系统在印花厂中得到大力应用，其配置的母液对溶解度（浓度15%以上）、杂质含量、稳定性等均有较高的要求。TUXLON P型染料的溶解度高，杂质很少且染液稳定性好，完全能满足自动配浆系统的要求。
注：活性印花中的蓝色系列气候牢度较差，生产过程中要注意。防止办法是保持各道工序 
连续而不间断，成品后立即打卷包好放置或托运给客；生产中如有中断，也需尽快打卷包好。
附录1：TUXLON　P 型活性染料溶解度表
附录2:  TUXLON　P 型活性染料印花常规组合举例
附录1： TUXLON　P 型活性染料溶解度表
	Sr.

No.
	Product
	Solubility at R.T

≥[gpl]
	Solubility at boil

[ICI Fig.]

At 50oC

≥[gpl]

	1.
	TUXLON Yellow P-4G
	130
	160

	2.
	TUXLON Yellow P-R
	150
	200

	3.
	TUXLON Orange P-2R
	150
	160

	4.
	TUXLON Red P-4BN
	200
	200

	5.
	TUXLON Red P-8B
	80
	100

	6.
	TUXLON Violet P-3R
	150
	200

	7.
	TUXLON Blue P-3R
	200
	200

	8.
	TUXLON Blue P-GR
	150
	200

	9.
	TUXLON TQ Blue P-GR
	150
	200

	10.
	TUXLON Blue P-5R
	80
	100

	11.
	TUXLON Brown P-N2R
	180
	200

	12.
	TUXLON Brown P-5BR
	90
	150

	13.
	TUXLON Navy P-R
	200
	200

	14.
	TUXLON Black PN
	100
	120

	15.
	TUXLON Black GSP
	150
	200


附录2:  TUXLON　P 型活性染料印花常规组合举例
	红色系列

	带黄光从鲜到暗
	红P4BN
橙P2R
	红P4BN
棕PN2R
	红P4BN
棕PN2R
黑PN

	带紫光从鲜到暗
	红P8B
蓝P3R
	红P8B
蓝P3R
蓝P5R
	红P4BN
蓝P3R
	红P4BN
蓝P5R
	红P4BN
蓝P5R
黑PN

	黄色系列从鲜到暗:
	黄PR
黄P4G
	黄PR
橙P2R
	黄PR
棕PN2R
	黄PR
棕PN2R
黑PN

	橙色系列从鲜到暗
	橙P2R
红P4BN
	红P4BN
棕PN2R
	红P4BN
棕PN2R
黑PN

	绿色系列从鲜到暗
	翠兰PGR

黄P4G
	翠兰PGR

黄P4G

黄PR
	翠兰PGR

黄PR

蓝PGR
	蓝PGR
黄PR
黑PN
	黑PN
黄PR
棕PN2R

	湖蓝色系 
	翠兰PGR

蓝PGR
	翠兰PGR

蓝P3R
	翠兰PGR

蓝P5R
	翠兰PGR

藏青PR
	翠兰PGR

黑PN

	蓝色系列：根据不同的色光选择不同的染料，从鲜到暗：

	蓝P3R
蓝PGR
或蓝P5R
	蓝P3R
蓝PGR
蓝P5R
	蓝PGR
蓝P5R
	蓝PGR
蓝P5R
黑PN
	蓝PGR
黄PR
黑PN
	蓝P5R
红P4BN
黑PN

	紫色系列：从鲜到暗
	蓝P3R
红P8B
	紫P3R
红P8B
或蓝P3R
	紫P3R
红P4BN
或蓝P5R
	蓝P5R
红P4BN
	蓝P5R
红P4BN
黑PN

	灰色，咖啡，卡其色根据不同的色相，以下处方组合较为稳定

	黄PR
棕PN2R
黑PN
	红P4BN
棕PN2R
黑PN
	棕P5BR
棕PN2R
黑PN

	深宝蓝系列，一般以下组合：
	蓝P5R
蓝PGR
黑PN
	蓝P5R
红P4BN
黑PN

	高日晒牢度组合：
	棕PN2R
棕P5BR
蓝PGR































































