
TUXLON XL型特深色活性染料


     活性染料染特深色时容易出现很多问题，如：染料使用量过多但得色却仍不够深，污水量过多，重现性不良，湿牢度达不到客户要求等。为解决此类问题满足客户要求，我司推出TUXLON XL系列中温60℃特深色活性染料,其主要有如下特点:
A. 得色深，提升好；在用量不大的情况下可以达到一般染料无法达到的深度。

B. 染色性能相近，可以得到很高的重现性。

C. 高溶解度，即使在高盐情况下。
D. 工艺适应性好，可用初加盐工艺。
E. 高固色率，易洗涤性好。
F. 湿牢度好。

G. 环保产品。

现提供产品：

	产品
	性能概述

	TUXLON Yellow XL3R
	中等直接性、色光纯正的金黄，各项牢度优越。

	TUXLON Orange XL3R
	得色深，提升性能优秀，染色性能佳。

	TUXLON Red XLB
	得色深，提升性能优秀，染色性能佳。

	TUXLON Navy XLG
	特深色的三原色组合。

	TUXLON Navy F2G
	得色深，耐强碱，日晒、氯浸、白布沾色牢度好。


三原色组合推荐:
活性染料的S、E、R、F值反映其在染色过程中的上染特性，通过对不同染料的S、E、R、F值的比较和筛选，可以找到稳定性更加优越的三原色组合。下表是我司提供的特深色染料的S、E、R、F值供参考（染色深度1% ，浴比1:20，60℃恒温染色）。
	产品
	S
	E
	F
	R

	TUXLON Yellow XL3R
	72
	90
	78
	72

	TUXLON Orange XL3R
	28
	94
	84
	69

	TUXLON Red XLB
	61
	93
	83
	74

	TUXLON Navy XLG
	36
	87
	77
	55

	TUXLON Navy F2G
	72
	93
	82
	70


结合染料的特点和S、E、R、F值，我们进行了以下组合：

组合A(常规组合)：
                            Tulactvi Orange XL3R
                            TUXLON Red XLB

                            TUXLON Navy XLG 

         组合B（高稳定性组合）
Tulactvi Yellow XL3R

                            TUXLON Red XLB

                            TUXLON Navy F2G

组合A是一组比较常规的三原色组合，其主要特点是给色量高，得色深。因此此组合在染深红、深藏青等一些颜色时可以体现出它们得色量高、湿牢度好的特点。 
组合B得色量高、染色稳定性更好。从上表中可以看出这套染料的S、E、R、F值都比较接近，上染基本同步。这样在染深灰、深咖啡、橄榄等敏感色时，就可以有效的提高染色一次成功率，重现性好。
附件是这两组染料的上染曲线，供参考。
附：这两组染料的上染曲线（染色深度1% ，浴比1:20，60℃恒温染色）
组合A:

[image: image1.emf]三原色染色/固色曲线

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 35 40 50 60 90 120

染色时间/分钟

上色/固色率 %

橙染色曲线 橙固色曲线 红染色曲线

红固色曲线 藏青染色曲线 藏青固色曲线


组合B:
[image: image2.emf]三原色染色/固色曲线

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 35 40 50 60 90 120

染色时间/分钟

上色/固色率 %

黄染色曲线 黄固色曲线 红染色曲线

红固色曲线 藏青染色曲线 藏青固色曲线































































