
TUXLON 活性染料介绍—轧染

1. 浅色三原色高日晒组合               黄F3R150%　         

                           　　　　　        红F6BL             

                                                     蓝FBR　
该组合染料的Rf值很接近，配伍性好，染色Lot色稳定，头尾和边中色差小，特别适合与染浅米色、浅粉红、浅灰等敏感色。染色总深度1g/L左右日晒牢度可达4级(AATCC 16－2004  40h).

2. 中深色三原色组合　　　　    黄F3R150%，        

红F3B150%，        

藏青FB（藏青F2G） 

此组合在匀染性、头尾色差、左中右边差和后整理牢度方面有优势,是替代黑KN-B或兰M-2GE组合的最佳染料。同时也是解决使用RGB系列染料加碱前后色光变化大，对盐碱稳定性差的问题。此套染料在一些比较难染的颜色如：深咖啡，深灰，军绿等中更能体现出优势。同时，该组合可以满足高氯浸牢度和耐碱牢度的要求。其中FB为红光藏青，F2G为绿光藏青．
3. 敏感色组合    　　　　　　  黄F3R150%        

红F6BL       

藏青FB（藏青F2G）
此组合是在上一组合上的提高，可以更好的控制咖啡色、麻灰色等敏感色调的左中右色差。如感觉色光萎暗，可加入少量红XLE增艳增亮，且不会影响使用性能．
4. 特色品种：翠蓝XLE，棕E4RD，嫩黄F4G ,橙F2R
     1）与常规C.I.21翠蓝(KN-G\G133)相比,翠蓝XLE在提升性、皂洗牢度和耐氯牢度方面表现突出,通常配方搭配做深中浅色系列均可:

翠蓝XLE

黄F4G（或黄F3R150%）

藏青F2B 200%

该组合的Rf值最近，配伍性好，头尾差和左中右边差优异。

2）棕E4RD是一只单体结构的染料，日晒牢度优异，是拼咖啡色的首选,可选用的拼色染料有 红F6BL，红F3B150%，黄F3R150%，蓝FBR，蓝FB等.

             　   3）嫩黄F4G同大部分厂家的4GL不同，前者是双活性基团（C.I.186），而后者是乙烯砜型染料(C.I.160)。前者日晒牢度5~6级（ISO标准），后者一般为4级。

         　4) 橙F2R的色泽鲜艳；但直接性高，使用时注意调节。

附录１：TUXLON 系列活性染料主要产品的Rf值

附录２：TUXLON系列活性染料轧染使用实例

附录１：TUXLON 系列活性染料主要产品的Rf值（10g/L,15分钟，　　

20-25℃）

	
	产品名称
	Rf值
	
	产品名称
	Rf值

	★
	TUXLON活性黄F4G 
	0.92
	
	TUXLON活性黄5G XLE
	0.26

	●○
	TUXLON活性黄F3R150%
	0.79
	
	TUXLON活性黄XLE
	0.65

	★
	TUXLON活性橙F2R
	0.31
	
	TUXLON活性橙XLE 
	0.85

	○
	TUXLON活性红F6BL
	0.82
	
	TUXLON活性红XLE
	0.70

	●
	TUXLON活性红F3B150%
	0.88
	
	TUXLON活性红XLEN
	0.64

	○
	TUXLON活性蓝FBR
	0.88
	
	TUXLON活性深红XLE
	0.53

	●
	TUXLON活性藏青FB
	0.82
	
	TUXLON活性洋红XLE
	0.69

	●
	TUXLON活性藏青F2G
	0.81
	
	TUXLON活性宝石红XLE
	0.51

	
	TUXLON活性藏青F2B200%
	0.94
	
	TUXLON活性红 4B XLE
	0.82

	
	TUXLON活性黄E4R
	0.72
	
	TUXLON活性海军蓝XLE
	0.87

	
	TUXLON活性蓝ERD
	0.71
	
	TUXLON活性艳蓝XLE
	0.53

	
	TUXLON活性藏青ER150%
	0.80
	★
	TUXLON活性翠蓝XLE
	0.93

	★
	TUXLON活性棕E4RD
	0.80
	
	TUXLON活性藏青XLE150
	0.54

	
	TUXLON活性绿E4BD
	0.45
	
	TUXLON活性黑XLE
	0.37


●中深色三原色品种
　　○浅色三原色高日晒组合
★特色品种
附录２：TUXLON系列活性染料染厂使用组合实例

	一.浅紫色系:      

红F6BL   2

黄NP       2.2

藏青FB     6.0
	五.灰色系

红F6BL   0.7

黄NP       1

蓝FBR     3.4

	二.浅啡色系:

1.  红F6BL    1.5

棕 E4RD     5

藏青FB      1.8

2.  红F6BL     3.3

黄NP         4

黄F3R150%   7.1

蓝FBR        9
	六.灰绿色系

黄F3R150%   3.0

棕E4RD       6.2

藏青FB       7.1



	三.中啡色系

红F6BL       6

黄NP           3

黄F3R150%    12

藏青FB        10.6
	七.葱绿色系

红F6BL     10.1

黄NP         4

黄F3R150%   17.3

藏青FB       14

	四.深啡色系

红F3B 150%   30

黄F3R150%   40

藏青FB       25


	


　注：NP黄是为解决光敏性问题而使用的，一般情况直接使用黄F3R即可。
工艺条件

1． 打底机 

红外线开两排

第一预烘房温度：80-90℃

第二预烘房温度：90-100℃

热风频率：900-1200

车速：30-40米/分钟

2． 固色条件

宜采用混合碱剂：

NaCl    250g/L

一般浅色使用：  Na2CO3  30 g/L

一般中深色使用：NaOH   6g/L

Na2CO3   20g/L

如易产生红斑可改用：Na3PO4      50 g/L





























































